## Slide 1
皮革 化学试验
农药残留检测方法
Leather Chemical tests Determination of pesticide residues content
《皮革 化学试验 农药残留检测方法》国际标准
（ISO 22517：2019，IULTCS/IUC 38：2019 ）
国内起草单位：
中华人民共和国榕城海关
中华人民共和国福州海关技术中心
四川大学
福建省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所
国内起草人：
陈学灿、戴金兰、杨璐铭、韦航

## Slide 2
标准制订背景
标准制订过程
标准主要内容
Human Resources
目录
试验技术验证
标准应用及展望

## Slide 3
一. 标准制订背景
皮革及其制品具有良好天然质感而深受消费者喜爱，是传统大宗消费品，全球贸易量大，使用中多数与人体皮肤直接接触。
从动物原皮到成品皮革，包括动物饲养、原皮保存和鞣制等过程，几乎每个环节都涉及到化学物质，其中有害化学物质残留会通过皮肤和汗液进入人体内，危害人体健康。有些有害化学物质是持久性有机污染物，在生产和使用、以及产品废弃后都会污染环境，最终在人体内聚积。

## Slide 4
皮革容易生虫、发霉变黑，需要大量使用杀虫防霉剂。
皮革主要成分是胶原蛋白质，加工过程中加入了大量的动植物油脂、无机盐和矿物质。大量的油脂为一些真菌、霉菌的滋生提供了温床。
欧盟严格限制使用抑制细菌和霉菌的杀虫剂、防腐剂。
皮革加工过程和存储运输条件，有利于霉菌的生长和繁殖。仓储过程中闷热和潮湿的环境也为皮革的霉变提供了有利环境。
一.标准制订背景

## Slide 5
Consectetur adipiscing elit
Dolor sit amet
Lorem ipsum
一.标准制订背景
皮革中的农药残留来源于牧场杀虫、原皮防腐等环节。2012年7月，国际标准化组织发布的《鞋类和鞋材中潜在的危险物质》技术报告（IS0/TR 16178)指出，皮革中可能存在滴滴涕、六六六等24种对人类健康有害的杀虫杀菌农药，但因没有检测方法标准而无法开展检测和管制。
其中DDT、林丹、硫丹、六氯环已烷、狄氏剂、异狄氏剂、灭蚁灵等10种农药属于《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》（简称：POPs公约）列为禁止生产、销售和使用的有机农药。

## Slide 6
一.标准制订背景
研究报道，有生皮及皮革制品中检出滴滴涕六六六农药，特别是来自非洲的样品中63%检出有机氯类农药。

## Slide 7
一.标准制订背景
Pesticide residues in leather bring many hazards to environment and human body through skin contact. There was a report showed that high levels of DDT(DDE plasma levels of 12 g/l and DDT 1.44 g/l) and pentachlorophenol(45 g PCP/l blood plasma.) were detected in Indian children and adolescents , which caused by a leather jacket impregnated with some pesticides.
研究报道，皮革及其皮革制品中的农药残留通过皮肤接触给人体带来诸多危害。在印度儿童和青少年体内检测到高水平的 DDT（DDE 血浆水平为 12 g/l 和 DDT 1.44 g/l）和五氯苯酚（45 g PCP/l 血浆），其来源是含有杀虫剂的皮夹克。

## Slide 8
一.标准制订背景
本标准规定了皮革中24种农药残留的同时检测方法，填空了国际空白，有利于保护消费健康，保护生态环境。本标准为全球提供检测皮革农药残留统一的方法，有利于消除不必要的技术性贸易壁垒，规范和促进全球皮革贸易，维护我国皮革行业的合法权益。

## Slide 9
二. 标准制订过程
2013年10月项目组提出皮革中农药残留检测方法标准制订需求
2015年7月向IULTCS提交国际标准新项目提案申请、标准草案文本和标准草案技术说明
2015年10月在法国里昂召开IULTCS技术会议上新项目提案获得立项
2017年2月获得ISO立项，并与IULTCS保持同步进入询问阶段，标准编号为ISO 22517
2017年5月IULTCS确认中国作为项目主导，指派陈学灿为项目负责人
2017年9月在英国伦敦召开的国际技术会议上，项目组提交了对全球反馈意见的处理建议和标准最新修改文本。
2019年5月经ISO和IULTCS两个机构批准，该国际标准正式发布
目前德国、英国、法国、奥地利、瑞士和西班牙等欧盟国家已将该国际标准采纳为本国标准。

## Slide 10
三.标准主要内容
标准规定了采用气相色谱-质谱联用仪定量测定皮革中24种农药残留量的方法，适用于所有种类的皮革。
标准内容包括适用范围、规范性文件、术语和定义、原理、安全警告、试剂、仪器、测试程序、结果计算、方法可靠性、测试报告。
附表包括：24种农药种类表、GC-MS色谱条件和参数、保持时间和定性定量离子及其丰度比、选择离子的开始和保持时间、24种农药标准品的气相色谱-质谱选择离子色谱图、24种农药的回收率范围、以及可靠性和精密度。

## Slide 11
三.标准主要内容
一、24种农药：
包括《鞋类和鞋材中潜在的危险物质》（IS0/TR 16178)所列的皮革中可能存在的严重危害人类健康和环境安全的20种农药、以及其中3种农药的4个同分异构体。24种农药中的DDT、林丹、硫丹、六氯环已烷、狄氏剂、异狄氏剂、灭蚁灵等10种农药（含同分异构体）已被《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》（简称：POPs公约）列为禁止生产、销售和使用的有机杀虫剂。
二、检测原理：
试样经正已烷-乙酸乙酯溶液超声提取，并经浓缩和净化后，采用气相色谱-质谱法进行测定、外标法定量。

## Slide 12
三.标准主要内容
三、测试程序：
包括试样制备、提取、净化、标准溶液配制、空白试样制备、检测分析及分析系统检查。
四、可靠性和精密度：
给出了本方法每种农药的检测低限和精密度，要求两次相同试验条件的检测结果的算术平均值相差应小于20%。
五、结果计算和测试报告：
给出了结果计算公式及数据修约要求，以及检测报告的内容和要求等。

## Slide 13
四. 试验技术验证
Cut to
Weigh
2.00 g
Add 20 mL
n-hexane
+ ethyl acetate
centrifuged for
5 min at
5000 r/min
relocated
to heart-shaped
bottle
Concentrate by
a rotary evaporator
Decontamination
By Carb SPE
Concentrate by
a rotary evaporator
analyzed by
GC-MS
Get results
Shaked
for 10 min
Ultrasonic
for 20min

## Slide 14
四. 试验技术验证
标准的试验技术验证内容包括确定检测对象、提取和净化的条件、气相及质谱检测条件、试验技术参数等方面。
1 提取和净化的选择
（1）、提取剂的优化
（2）、提取方式的优化
（3）、净化方式的优化
2 气相色谱-质谱条件优化
（1）、色谱柱的选择
（2）、色谱分离条件的选择
（3）、质谱测定条件研究
3 试验技术参数的确定
（1）、线性范围和线性方程
（2）、测定低限的确定
（3）、基质效应的考察
（4）、回收率和精密度实验
（5）、皮革阳性样品的检测
（6）、实验室间验证试验回收率和精密度

## Slide 15
四. 试验技术验证
24种农药残留清单
序号 | 英文名称 | 中文常用名称 | CAS编号 | 化学分子式
1 | o٫p׳-DDT | o٫p׳-滴滴涕 | 789-02-6 | C14H9Cl5
2 | p٫p׳-DDT | p٫p׳-滴滴涕 | 50-29-3 | C14H9Cl5
3 | o٫p׳-DDD | o٫p׳-滴滴滴 | 53-19-0 | C14H10Cl4
4 | p٫p׳-DDD | p٫p׳-滴滴滴 | 72-54-8 | C14H8Cl4
5 | o٫p׳-DDE | o٫p׳-滴滴伊 | 3424-82-6 | C14H8Cl4
6 | p٫p׳-DDE | p٫p׳-滴滴伊 | 72-55-9 | C14H8Cl4
7 | α-BHC | α-六六六 | 319-84-6 | C6H6Cl6
8 | β- BHC | β-六六六 | 319-85-7 | C6H6Cl6
9 | δ- BHC | δ-六六六 | 319-86-8 | C6H6Cl6
10 | Lindane | 林丹（γ-六六六） | 58-89-9 | C6H6Cl6
11 | Malathion | 马拉硫磷 | 121-75-5 | C10H19O6PS2
12 | Methoxychlor | 甲氧滴滴涕 | 72-43-5 | C16H15Cl3O2
13 | Aldrin | 艾氏剂 | 309-00-2 | C12H8 Cl6
14 | Dieldrin | 狄氏剂 | 60-57-1 | C12H8Cl6O
15 | Ethylparathion | 乙基对硫磷 | 56-38-2 | C10H14NO5PS
16 | α-Endosulfan | α-硫丹 | 115-29-7 | C9H6 Cl6O3S
17 | β-Endosulfan | β-硫丹 | 33213-65-9 | C9H6 Cl6O3S
18 | Mirex | 灭蚁灵 | 2385-85-5 | C10Cl12
19 | Dichlofluanide | 苯氟磺胺 | 1085-98-9 | C9H11Cl2FN2O2S2
20 | Heptachloroepoxide | 环氧七氯 | 1024-57-3 | C10H5Cl7O
21 | Pentachloroanisole | 五氯苯甲醚 | 1825-21-4 | C7H3Cl5O
22 | Permethrin | 氯菊酯 | 52645-53-1 | C21H20Cl2O3
23 | Tolyfluanide | 甲苯氟磺胺 | 731-27-1 | C10H13Cl2FN2O2S2
24 | Chlorthalonil | 百菌清 | 1897-45-6 | C8Cl4N2

## Slide 16
四. 试验技术验证
最终确定的提取和净化条件
1 提取
准确称取2.0 g（精确至0.01 g）试样，置于50 mL具塞聚丙烯离心管中，加入20 mL正已烷+乙酸乙酯溶液具塞，涡旋振荡10 min后，于超声波清洗器中超声提取20 min，水温控制在25 ℃± 2 ℃，离心机5000 r/min离心分离5 min，上清液移至鸡心瓶中。残渣再用20 mL正已烷+乙酸乙酯溶液重复提取一次，离心机5000 r/min离心分离5min，合并上清液移至鸡心瓶中，将合并后的提取液于35 ℃ ± 5 ℃水浴中减压旋转蒸发至约2~5 mL，待净化。
2 提取液的净化
用5 mL乙腈+甲苯（3+1）溶液预淋洗石墨化碳黑（Carb）固相萃取柱，将提取液注入萃取柱中，用3 mL乙腈+甲苯（3+1）洗涤鸡心瓶2次并入萃取柱中，再用15 mL乙腈+甲苯（3+1）进行洗脱，收集全部流出液于另一只鸡心瓶中，于35 ℃ ± 5 ℃水浴中减压旋转蒸发至约1 mL。加入5.0 mL正己烷在35 ℃ ± 5 ℃水浴中旋转蒸发至近干，再加入5.0 mL正己烷在35 ℃ ± 5 ℃水浴中旋转蒸发至近干后，用2.0 mL正己烷溶解，吸取适量溶解液经0.22 μm有机相滤膜滤定容至2.0 mL色谱瓶中待测。

## Slide 17
四. 试验技术验证
最终确定的仪器条件
可使用各种类型的气相色谱设备。以下给出的色谱条件已被证实可用于该分析测试。
气相色谱-质谱仪(GC-MS)，配备电子冲击源(EIS)。
a）毛细管柱：（14% -氰丙基-苯基）-甲基聚氧乙烯基硅烷或其他相当者；长度30 m；内径0.25 mm；膜厚0.25 μm。
b）升温程序：50 °C（保持2 min），30 °C/min升温至185 °C（保持1 min），4 °C/min升温至240 °C，20°C/min升温至270 °C（保持5 min），升温至280 °C后运行2 min。
c）进样口温度：270 ℃。
d）进样量：1.0 μL，不分流进样。
e）GC-MS接口温度：280 ℃。
f）载气：氦气，纯度≥99.999%，流速：1.2 mL/min。
g）溶剂延迟：9 min。

## Slide 18
四. 试验技术验证
1-五氯苯甲醚 | 2-α-六六六 | 3-林丹 | 4-艾氏剂
5-百菌清 | 6- β-六六六 | 7-δ-六六六 | 8-马拉硫磷
9-苯氟磺胺 | 10-乙基对硫磷 | 11-环氧七氯 | 12-o,p`-滴滴伊
13-α-硫丹 | 14-甲苯氟磺胺 | 15-p,p`-滴滴伊 | 16-狄氏剂
17-o,p`-滴滴滴 | 18-o,p`-滴滴涕 | 19-p,p`-滴滴滴 | 20-β-硫丹
21-p,p`-滴滴涕 | 22-灭蚁灵 | 23-甲氧滴滴涕 | 24-氯菊酯
24种杀虫剂标准品气相色谱-质谱选择离子色谱图

## Slide 19
四. 试验技术验证
Series no. | pesticide | retention time /min | Characteristic fragment ions /amu |  |  | Limit of detection /(mg/kg)
 |  |  | Quantitative | Qualitative | Abundance ratio | 
1 | Pentachloroanisole | 10.52 | 280 | 265,237,263 | 100:100:82:63 | 0.03
2 | α-BHC | 11.26 | 181 | 183,217,254 | 100:97:69:4 | 0.05
3 | Lindane | 12.41 | 181 | 183,217,254 | 100:98:64:11 | 0.05
4 | Aldrin | 13.78 | 263 | 265,261,293 | 100:67:65:38 | 0.10
5 | Chlorthalonil | 14.64 | 266 | 264,268 | 100:78:48 | 0.10
6 | β- BHC | 14.87 | 181 | 183,217,254 | 100:98:74:9 | 0.05
7 | δ- BHC | 15.65 | 181 | 183,217,254 | 100:97:70:8 | 0.05
8 | Malathion | 15.84 | 173 | 158.256.285 | 100:48:8:5 | 0.10
9 | Dichlofluanide | 16.05 | 123 | 224,226,332 | 100:37:26:5 | 0.15
10 | Ethylparathion | 16.10 | 275 | 220,247,232 | 100:82:77:68 | 0.10
11 | Heptachloroepoxide | 16.36 | 353 | 355,351,317 | 100:81:52:68 | 0.05
12 | o٫p׳-DDE | 16.74 | 246 | 318,176,248 | 100:34:29:65 | 0.01
13 | α-Endosulfan | 17.16 | 241 | 265,277,339 | 100:63:57:40 | 0.10
14 | Tolyfluanide | 17.85 | 238 | 240,181 | 100:69:63 | 0.15
15 | p٫p׳-DDE | 17.97 | 318 | 316,246,248 | 100:78:130:84 | 0.01
16 | Dieldrin | 18.55 | 263 | 277,345,380 | 100:79:27:24 | 0.05
17 | o٫p׳-DDD | 19.21 | 235 | 237,165,199 | 100:65:44:17 | 0.03
18 | o٫p׳-DDT | 19.72 | 235 | 237,165,199 | 100:65:40:15 | 0.03
19 | p٫p׳-DDD | 21.10 | 235 | 237,165,199 | 100:64:42:12 | 0.03
20 | β- Endosulfan | 21.30 | 241 | 265,237,339 | 100:49:84:35 | 0.10
21 | p٫p׳-DDT | 21.68 | 235 | 237,165,199 | 100:65:39:12 | 0.03
22 | Mirex | 22.85 | 272 | 274,237,332 | 100:80:53:11 | 0.02
23 | Methoxychlor | 23.41 | 227 | 228,212,274 | 100:20:17:15 | 0.02
24 | Permethrin | 25.70 | 183 | 163,165,184 | 100:20:17:15 | 0.02
 |  | 26.13 | 183 | 163,165,184 | 100:27:22:15 | 
24种杀虫剂的保留时间、定量和定性离子离子丰度比及检测限

## Slide 20
四. 试验技术验证
线性方程和线性范围

## Slide 21
四. 试验技术验证
方法精密度
杀虫剂 | 平均值（µg/kg） | 重复性（%） | 再现性（%） | 杀虫剂 | 平均值（µg/kg） | 重复性（%） | 再现性（%）
五氯苯甲醚 | 0.216 | 3.7 | 4.9 | p٫p׳-滴滴伊 | 0.158 | 6.0 | 8.6
 | 0.500 | 2.3 | 3.7 |  | 0.395 | 4.4 | 7.3
 | 1.033 | 2.6 | 4.6 |  | 1.021 | 2.9 | 4.1
α-六六六 | 0.198 | 4.3 | 4.8 | 狄氏剂 | 0.214 | 6.0 | 13.0
 | 0.453 | 7.0 | 8 |  | 0.557 | 4.2 | 7.0
 | 1.046 | 5.2 | 7.5 |  | 1.130 | 2.6 | 3.4
林丹 | 0.190 | 7.7 | 8.3 | o٫p׳-滴滴滴 | 0.178 | 2.0 | 5.2
 | 0.444 | 3.3 | 4.5 |  | 0.463 | 3.1 | 5.2
 | 1.059 | 7.7 | 9.0 |  | 0.958 | 3.1 | 8.0
艾氏剂 | 0.231 | 3.2 | 4.0 | o٫p׳-滴滴涕 | 0.195 | 2.0 | 3.5
 | 0.548 | 1.4 | 3.2 |  | 0.496 | 5.6 | 8.1
 | 1.161 | 2.4 | 3.7 |  | 1.202 | 2.2 | 3.9
β-六六六 | 0.210 | 6.4 | 8.6 | p٫p׳-滴滴滴 | 0.182 | 3.1 | 4.8
 | 0.443 | 4.7 | 5.4 |  | 0.455 | 3.1 | 4.7
 | 1.037 | 13.4 | 13.4 |  | 0.763 | 5.1 | 5.5
δ-六六六 | 0.163 | 6.5 | 9.0 | β-硫丹 | 0.490 | 14.1 | 14.1
 | 0.254 | 10.8 | 11.9 |  | 1.151 | 4.8 | 5.0
 | 0.692 | 5.9 | 9.8 |  | 2.121 | 5.5 | 5.5
马拉硫磷 | 0.095 | 5.7 | 10.4 | p٫p׳-滴滴涕 | 0.224 | 6.1 | 7.3
 | 0.200 | 4.8 | 7.7 |  | 0.613 | 5.5 | 7.6
 | 0.587 | 4.2 | 5.8 |  | 1.550 | 2.8 | 5.0
苯氟磺胺 | 0.072 | 5.1 | 12.3 | 灭蚁灵 | 0.189 | 3.7 | 6.0
 | 0.093 | 3.9 | 14.0 |  | 0.470 | 5.6 | 7. 2
 | 0.281 | 4.0 | 8.1 |  | 1.096 | 2.6 | 5.2
环氧七氯 | 0.173 | 4.8 | 6.4 | 甲氧滴滴涕 | 0.195 | 3.5 | 4.9
 | 0.422 | 3.7 | 5.2 |  | 0.474 | 3.8 | 5.0
 | 0.949 | 4.2 | 4.7 |  | 1.034 | 2.3 | 2.9
o٫p׳-滴滴伊 | 0.189 | 2.6 | 3.7 | 氯菊酯 | 0.227 | 4.0 | 5.3
 | 0.470 | 2.6 | 4.3 |  | 0.543 | 5.7 | 7.4
 | 1.040 | 3.6 | 4.9 |  | 1.228 | 3.1 | 4.0
α-硫丹 | 0.332 | 9.3 | 9.3 |  |  |  | 
 | 0.649 | 9.3 | 9.3 |  |  |  | 
 | 1.286 | 4.3 | 5.8 |  |  |  | 

## Slide 22
五. 标准应用前景
01
04
05
02
03
有利于提高政府环境保护管理的能力。
有利于推进皮革行业的高质量发展。
有利于提升全球生态环境保护水平。
有利于完善皮革企业源头管控的能力。
有利于促进全球皮革产品国际贸易。

## Slide 23
Thank you for Watching!
GREAT ACHIEVEMENTS